	编   制
	品管部
	IQC塑胶来料检验标准
	日   期
	2003.6.10

	审   核
	                   
	
	页   数
	1/6页

	核   准
	
	
	编号/版次
	

	1目的
本标准为IQC对塑胶（包括五金件）来料检验、测试提供作业方法指导。

2适用范围

本标准适用于所有须经IQC检验、测试塑胶（包括五金件）来料的检测过程。

3职责

IQC检查员负责按照本标准对相关来料进行检验、测试。

4工具

4.1卡尺（精度不低于0.2mm）。

4.2打火机。

5外观缺陷检查条件

5.1 距离：肉眼与被测物距离30CM。

5.2 时间：10秒钟内确认缺陷。

5.3 角度：15-90度范围旋转。

5.4 照明：60W日光灯下。

5.5 视力：1.0以上（含较正后）。
6检验项目及要求
  6.1塑壳
6.1.1外观
a.所有外观面光滑过渡、无注塑不良。
b.外观面无划伤、痕迹、压痕。

c.非喷涂面不能有喷涂印。

d.喷涂均匀完整、不粗糙、无暗纹、亮斑，不能有局部堆积，少油，纤维丝。喷涂是否牢固，硬度是否符合要求。

e.喷涂层色差光泽均匀、光亮。

6. 1.2尺寸
测量下列尺寸，所有尺寸均须同图纸吻合或与样板一致。

a.五金槽的尺寸。
b.外型轮廓。


	编   制
	品管部
	IQC塑胶来料检验标准
	日   期
	2003.6.10

	审   核
	                   
	
	页   数
	2/6页

	核   准
	
	
	编号/版次
	

	c.定位孔位置
d.特殊点位置及规格（超声线）。
   6.1.3材质
a.原材料是符合相关设计要求。

b.防火材料应用打火机做实验（需在确保安全的条件下进行）。

   6.1.4试装配

a.将胶壳与相应的保护板、五金、支架等配件试装应配合良好。

b.必要时应取1-3个胶壳试超声，超声缝隙应均匀一致，焊接良好。
6.2五金件
6.2.1尺寸

  测量五金的尺寸，须与样品或BOM一致。

6.2.2外观

目测检查五金的色泽是否与样品一致，是否有划伤、变形，电镀层脱落等。
7检验方法
  7.1外观

     使用目测法检查被检品的外观。

  7.2尺寸

     使用卡尺测量被检品的尺寸。

8塑壳表面分类
A面：塑壳壳面；B面：塑壳底面。
9等级分类
A级：公司所生产原配、原装产品的塑壳和五金来料；
B级：公司所生产自有品牌或类似产品塑壳和五金来料；
C级：以客户所承认样品生产的产品的塑壳和五金来料。

10 质量评定
10.1检验办法
   塑胶（包括五金件）来料按按GB/T 2828-87 正常检查一次抽样方案II级检查水平进行抽样检查。
10.2缺陷分类


	编   制
	品管部
	IQC塑胶来料检验标准
	日   期
	2003.6.10

	审   核
	                   
	
	页   数
	3/6页

	核   准
	
	
	编号/版次
	

	10.1 A级来料附件一执行。

10.2 B级来料参照附件二执行。
10.3 C极来按客户承认样品进行检验。
附件一                            A级缺陷检验标准

N=数量，L=长度，W=宽度，D=直径，A=区域，J=距离，H=深度

缺陷 分类

表面分类

缺陷描述

缺陷级别

L(mm)

W(mm) 

D(mm)

A(mm2)

J(mm)

H(mm)

N

Acc
Min

Maj

Cri

直线及曲线形等线状缺陷（划伤、熔接线、痕迹）

A

≤2

≤0.05

≤0.1

1

×
>2-4

>0.05-0.1

>0.1-0.4

1

×
>4

>0.1

>0.4

1

×
B

≤2

≤0.05

≤0.15

1

×
>3-6

>0.1

>0.3-0.6

>15

2

×
>6

>0.1

>0.6

1

×
点状缺陷（污迹、色点、污垢、亮点、异物等）

A

≤0.2

≤0.07

>20

×
≤0.4-0.6

>0.12-0.3

>10

×
>0.6

>0.3

×
B

≤1.0

2

×
2

×
1

×
区域缺陷（焦痕、表面反光等）
A

≤0.7

>50

2

×
>0.8-1.0
>0.5-0.7

1

×
>1.0

>0.7

1

×
B

≤1.0

2

×
>1.0-1.3

>0.7-1.3

1

×
>1.3

>1.3

1

×
缩水、凹陷

A-B

≤1.0

>50

≤0.1

≤2

×
>1.0

<50

>0.1

>2

×
拖尾

A-B

≤10

≤1.0

≥50

≤2

×
>10

>1.0

<30

>2

×



	编   制
	品管部
	IQC塑胶来料检验标准
	日   期
	2003.6.10

	审   核
	                   
	
	页   数
	4/6页

	核   准
	
	
	编号/版次
	

	飞边、毛刺

除承认样品外

突出边缘<0.5mm

×
突出边缘> 0.5mm

×
突出边缘> 1.0mm
×
尖利、有造成伤害的可能
×
水口切 断不良

除承认样品外
装配后完全不可见

×
装配后可见但对外观影响较小

×
装配后可见但对外观影响较大或影响装配
×
尖利、有造成伤害的可能
×
喷涂剥落

A-B
不允许有喷涂剥落

×
裂纹断裂

A-B
不允许有裂纹断裂

×
变形翘曲

除承认样品外
翘曲≤0.3mm

×
≥0.3 mm且不影响装配

×
≥0.3 mm且影响装配

×
电池接触片变形轻微，对性能及可靠性无影响

×
电池接触片变形轻微，对性能及可靠性有影响
×
电池接触片变形轻微，对性能及可靠性影响较大
×
电池外壳变形

×
电池外壳损坏或破裂

×
偏移≥1.0mm
×
五金

除承认样品外

色泽与样品不符

×

划伤

×

变形、电镀层脱落、尺寸与样品不符

×

装配

除承认样品外
装配不合格

×

试超声缝隙大、不均匀等

×

试超声焊接不合格

×

接上表
注：
1.上表所列各项缺陷均按其程度在所对应行后方框中打“×”标示其类别。

2.上表所列缺陷之外的有可能影响产品质量的缺陷限度以承认样品为限。

3.上表所列缺陷如可用软布擦去或气枪吸去均属可接收之列。

       4.ACC=允收，Min=次要，Maj=主要，Cri=严重。


	编   制
	品管部
	IQC塑胶来料检验标准
	日   期
	2003.6.10

	审   核
	                   
	
	页   数
	5/6页

	核   准
	
	
	编号/版次
	

	附件二                            B级来料缺陷检验标准

N=数量，L=长度，W=宽度，D=直径，A=区域，J=距离，H=深度

缺陷 分类

表面分类

缺陷描述

缺陷级别

L(mm)

W(mm) 

D(mm)

A(mm2)

J(mm)

H(mm)

N

Acc
Min

Maj

Cri

直线及曲线形等线状缺陷（划伤、熔接线、痕迹）

A

≤2

≤0.05

≤0.15

1

×
>3-6

>0.05-0.1

>0.3-0.6

>15

2

×
>6

>0.1

>0.6

1

×
B

≤10

≤0.2

≤1.0

1

×
>11-14

>0.3-0.6

>1.5-2.0

>15
2

×
>15

>0.6

>2.0

1

×
点状缺陷（污迹、色点、污垢、亮点、异物等）

A

≤0.2

≤0.07

>20

2

×
≤0.4-0.6

>0.12-0.3

>10

2

×
>0.6

>0.3

1

×
B

≤1.0

≤0.10

>10

2

×
≤1.0-2.0

>0.1-0.5

>10

2

×
>2.0

>0.5

1

×
区域缺陷（焦痕、表面反光等）

A

≤1.0

2

×
>1.0-1.5

>1.0-1.5

1

×
>1.5

>1.5

1

×
B

≤2.0

2

×
>2.0-3.0

>2.0-3.0

1

×
>3.0

>3.0

1

×
缩水、凹陷

A-B

≤3.0

>20

≤0.3

≤2

×
>3.0

<20

>0.3

>2

×
拖尾

A-B

≤20

≤2.0

>20

≤2

×
>10

>1.0

<20

>2

×
飞边、毛刺

除承认样品外

突出边缘<1.0.mm

×
突出边缘> 1.0-2.0mm

×
突出边缘> 2.0mm
×
尖利、有造成伤害的可能
×



	编   制
	品管部
	IQC塑胶来料检验标准
	日   期
	2003.6.10

	审   核
	                   
	
	页   数
	6/6页

	核   准
	
	
	编号/版次
	

	水口切 断不良

除承认样品外
装配后完全不可见

×
装配后可见但对外观影响较小

×
装配后可见但对外观影响较大或影响装配
×
尖利、有造成伤害的可能
×
喷涂剥落

A-B
不允许有喷涂剥落

×
裂纹断裂

A-B
不允许有裂纹断裂

×
变形翘曲

除承认样品外
翘曲≤0.5mm

×
≥0.5mm且不影响装配

×
≥0.5 mm且影响装配

×
电池接触片变形轻微，对性能及可靠性无影响

×
电池接触片变形轻微，对性能及可靠性有影响
×
电池接触片变形轻微，对性能及可靠性影响较大
×
电池外壳变形

×
电池外壳损坏或破裂

×
偏移≥1.5mm
×
五金

除承认样品外

色泽与样品不符

×

划伤

×
变形、电镀层脱落、尺寸与样品不符

×

装配

除承认样品外
装配不合格

×

试超声缝隙大、不均匀等

×
试超声焊接不合格

×

接上表
注：
1.上表所列各项缺陷均按其程度在所对应行后方框中打“×”标示其类别。

2.上表所列缺陷之外的有可能影响产品质量的缺陷限度以承认样品为限。

3.上表所列缺陷如可用软布擦去或气枪吸去均属可接收之列。

       4.ACC=允收，Min=次要，Maj=主要，Cri=严重。








































































































































































































































































































































































































