
	[image: image1.png]


原电气有限公司

操作指导书　　　　　　　　　　　

	文件编号
	
	文件拟制部门

	文件名称
	整机OEM　PCBA外观检验标准
	品管部

	修订记录

	版本
	修改情况
	编制
	日期

	A0
	新订
	汪胜兰
	2008.4.9

	
	
	
	

	文件细则

	文件编号
	文件名称
	页数
	版本
	版本
	版本

	
	整机OEM　PCBA外观检验标准
	2
	A0
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	文件认可

	编制
	审核
	批准

+批准
	生效日期

	
	
	
	2008.4.9


	　　　　　　　

 
	文件主题
	文件编号
	

	
	整机OEM

　PCBA外观检验标准
	文件版本
	A0

	
	
	文件页码
	1/2


1. 抽样标准
正常情况下，根据GB2828－2003，LEVEL II 抽取样品

非正常情况下，转换规则如下：

正常
加严：在正常检验状态下，如果连续5批中有2批被拒绝，则由正常检验转为加严检验。

加严


正常：在加严检验状态下，如果连续5批被允收，则由加严检验转为正常检验。

停止检验：　在加严检验状态下，如果退货数累积到3批或者连续2批被拒收将停止检验，直至措施已被有效执行方恢复检验，检验从正常检验开始。

2. 接收标准（AQL）（客户有要求是按客户要求执行）

致命缺陷（CR）：　0

严重缺陷（MA）：　0.65

轻微缺陷（MI）：　1.5

3. 检验方法：目视检验。
4. 检验设备：　静电手环或静电手套　　游标卡尺　　塞尺　　放大灯镜　　瑕疵/异物量规
5. PCBA外观检验标准：

	序号
	检验项目
	判定标准
	缺陷分类

	
	
	
	MA
	MI

	1
	缺件
	应有零件而未有
	*
	

	2
	多件
	不需有零件，而有多余之零件
	*
	

	3
	错件
	不符合BOM料号，或错放位置
	*
	

	4
	错极性
	正负极性反向
	*
	

	5
	损件
	伤及零件本体、露出底材、裂痕、破洞
	*
	

	
	
	零件表面损伤、零件脚变形、套管破裂、零件金属面凹凸
	
	*

	6
	浮件
	零件高翘导致组装不良
	*
	

	
	
	水平零件单边浮高>1.0mm
	
	*

	
	
	若客户有特殊要求，以客户要求为准
	*
	

	7
	立碑
	应正面摆放变成侧面摆放，应两端接触变成单面接触
	*
	

	8
	零件偏移
	零件偏移，焊点吃锡面积<1/2
	*
	

	
	
	零件偏移使零件超出焊盘>1/2
	*
	

	9
	零件上的标示
	零件上没有标示或无法辨识（除非有特别规定）
	*
	

	
	
	零件上的标示不清晰、脏污、短缺但尚可辨识
	
	*

	10
	零件丝印方向错误
	零件应正面摆放变成反面摆放
	*
	

	11
	漏焊
	应焊而未焊到
	*
	

	12
	冷焊
	焊点表面未形成锡带或焊点光泽度不够，焊点表面粗糙
	*
	

	　　　　　　　

 
	文件主题
	文件编号
	

	
	整机OEM

　PCBA外观检验标准
	文件版本
	A0

	
	
	文件页码
	2/2


	序号
	项目
	标准要求
	判定

	
	
	
	MA
	MI

	13
	短路
	不应导通而导通
	*
	

	14
	锡尖
	锡尖高度>1.0mm
	
	*

	15
	多锡/包焊
	焊锡超过零件吃锡部分，无法辨识零件与焊盘之焊接轮廓
	
	*

	16
	少锡
	焊盘上锡的宽度<3/4
	
	*

	17
	锡裂
	零件面与焊锡面间锡裂开
	*
	

	18
	锡珠
	锡珠直径>0.13mm
	
	*

	
	
	锡珠直径>0.13mm，且距离PCB焊盘或线路≤0.13mm
	*
	

	19
	零件脚长
	脚长外露PCB板面≥2mm（出特殊规定外）
	
	*

	20
	不出脚
	脚未插入PCB板孔中或插入未吃锡
	*
	

	
	
	脚插入PCB板孔中有吃锡，但脚尖未超出焊点
	
	*

	21
	零件倾斜度
	立式零件插于PCB倾斜>10度
	
	*

	22
	气孔/针孔
	焊点针孔/气孔>0.13mm
	
	*

	23
	堵孔
	元件装配孔、测试定位孔、安装固定孔
	*
	

	24
	露铜
	PCB接地处裸铜面积≥0.5mm
	*
	

	25
	断路
	应导通而未导通
	*
	

	26
	铜皮翘
	线路或焊点翘起
	*
	

	27
	PCB爆板
	PCB无线路通过处允许<3mm爆板，有线路处不得有爆板
	*
	

	28
	板脏
	板面脏污，有明显的松香或其他污渍
	
	*

	29
	PCB刮伤
	刮伤10*3mm2条
	
	*

	30
	PCB破损、缺角
	破损、缺角>1.3*1.2mm
	*
	

	31
	PCB变形、弯曲
	变形>对角长度的0.8％
	*
	

	32
	PCB焦化、分离
	PCB面板上呈现变色、焦黑、气泡、电路翘起
	*
	

	33
	标签
	客户要求贴标签而漏贴
	*
	

	34
	包装
	按客户要求包装，外箱标示清楚
	*
	


此文件为整机OEM　PCBA外观检验通用，客户有特殊要求时按客户标准执行。




















































































