

修 订 记 录
	版本号
	修订页码
	修订章节
	修订内容
	修订人
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



1.0目的：

明确经过表面处理的五金盐雾测试后的判定准则。对盐雾测试后的样品的判定提供依据和准确判定。
2.0适用范围：
使用于本公司所有经过表面处理后做盐雾测试的样品的判定。
3.0职责与权限：

 测量员：负责对样品进行测试和测试后的判定。
4.0工作步骤

4.1术语
4.1.1保护评级（Rp）：表示覆盖层保护基体金属免遭腐蚀的能力。

4.1.2保护缺陷：与评定保护评级有关相关的缺陷，包括凹坑腐蚀，针孔腐蚀和基体腐蚀引起的腐蚀斑点，鼓泡以及因基体金属腐蚀而造成的其他缺陷。
4.1.3外观评级(Ra)：描述试样的全部外观，包括由暴露所导致的所有缺陷。

4.1.4外观缺陷：对试样外观有损害的缺陷。
4.4.5覆盖层体系：特殊的沉积系列，包括多层沉积的各层厚度和各层的类型以及对基体金属的处理.
4.4.6主要表面：工件上已被覆盖层所覆盖后第覆盖的一部分表面，者部分表面对工件外观或使用性能是重要的。

4.4.7简易测试剂配比：氯化钠与纯净水之比5:95，溶液PH值调在中性范围（6.5～7.2）// Nacl:浓度30%的双氧水:纯净水=20:30:200（1小时=240小时普通盐雾测试）
4.4.8测试时间：24H
4.4.9测试方法：饱和食盐水装入敞口容器内占容器容积的一半左右，然后将试样悬挂在液体上方的空间里，容器加盖密封。
4.2评价原则

4.2.1．本评价主要对经过表面处理的金属基体的主要表面在规定的测试条件下的外观变化判定其表面处理的抗腐蚀能力。

4.2.2评价标准由三方面组成：

1.保护评级；2.外观评级；3.相对应的评级图片。

4.3缺陷类型
4.3.1A.覆盖层损害所致的斑点和（或）颜色变化（与明显的基体金属颜色腐蚀产物的颜色不同）

4.3.2B.很难看见，甚至看不见的覆盖层腐蚀所致的发暗。

4.3.3C.阳极性覆盖层的腐蚀产物。

4.3.4D.阴极性覆盖层的腐蚀产物。

4.3.4E.表面点蚀（腐蚀坑可能没有扩展到基体金属）

4.3.5F.碎落，起皮，剥落。

4.3.6.G鼓泡
4.3.7.H.开裂

4.3.8.I.龟裂

4.3.9.J.鸡爪状或星状缺陷。

4.4检查方法

4.4.1在进行环境测试前，先检查试件的主要表面某些方面存在的缺陷圈出来，目的是为了不能影响镀层性能最终的判定。其中包括试样边缘2mm范围；接触痕，挂具痕和固定空位置。
4.4.2实验结束后，用清水清洗，如果污垢或盐类沉积物等掩盖了缺陷而使检查难以进行时，可采用含有中性肥皂液的海绵体对表面进行擦拭，然后用清水漂洗，在此过程中不能对试件施加任何压力。以免影响判定结果。中途或定期检查时不允许清洗试样，否则会干扰试样的腐蚀行为和影响判定。试样清洗后应待干燥，才能进行检查。
4.4.3将类同的试样进行比较，按优劣顺序排列所有的试样，并对照保护评级和外观评级。准确的将试样外观与评级标准对应。判定出项对应的评级。
4.5保护评级与外观评级对照表
	缺陷面积(A/%)
	评级Rp或Ra

	无缺陷
	10

	0＜A≤0.1
	9

	0.1＜A≤0.25
	8

	0.25＜A≤0.5
	7

	0.5＜A≤1.0
	6

	1.0＜A≤2.5
	5

	2.5＜A≤5.0
	4

	5.0＜A≤10
	3

	10＜A≤25
	2

	25＜A≤50
	1

	50＜A
	0


 注：A表示基体金属腐蚀所占总面积

4.6．判定方法

4.6.1.依据4.3条款给出的分类确定的缺陷类型，用4.5条款所列的等级10-0确定的受某一缺陷影响的面积。
4.6.2，对破坏程度的主观评价分为：

1）VS=非常轻度；

2）S=轻度

3）M=中度

4）X=重度

4.6.3.判定评级综合表示方法为：保护评级后接斜线再接外观评级的组合。例如：

a)试样出现超过总面积的0.1%的基体金属腐蚀和试样的剩余表面出现超过该面积的20%的中度斑点；表示为：9/2 m A;

b)试样未出现基体金属腐蚀，但是出现小于总面积的1.0%的阳极性覆盖层的轻度腐蚀；表示为：10/6 s C;
4.6.4 对基体呈阴极性按7级或保护级7级以上允收，呈阳极性的按6级以上允收。判定时要结合附件图片。
5.0关联文件
        无
6.0表格记录
        无

7.附件

7.1对基体呈阴极性覆盖层的圆点图和彩色照片
[image: image1.png]a« 1nin B

GB/T 6461—2002




[image: image2.png]« nimo»

0.25%

8%

o R |





                 （9级）                                         （8级）
[image: image3.png]« 2in B

GB/T 6461 -2002

05%

KE3




[image: image4.png]a« 25 B @® B =

L - .

gl | o





                  （7级）                                  （6级）
 [image: image5.png]-

13 126

»

GB/T 6461—2002

25%

5%




[image: image6.png]*

13 126

-





                 （5级）                                   （4级）
[image: image7.png]GB/T 6461—2002

-

14 126

»




[image: image8.png]»

14 126

-

% ST

10





                （3级）                                    （2级）
[image: image9.png]&

GB/T 6461—2002

»

15 126

-




 
              （1级）
[image: image10.png]-

15 126

»




[image: image11.png]« 6in B

GB/T 64612002





               （保护9级）








（保护8级）
[image: image12.png]« 6in B




[image: image13.png]a« s B

GB/T 6461 2002





               （保护7级）                                （保护6级）[image: image14.png]*

17 126

-




[image: image15.png]« nin B

GB/T 6461—2002




.
               （保护5级）                                （保护4级）

[image: image16.png]« nin B




[image: image17.png]« vin B

GB/T 6461 -2002





          （保护3级）







（保护2级）
[image: image18.png]« vin B





            （保护1级）
7.2对基体金属呈阳极性覆盖层的圆点图
[image: image19.png]« nix B

0.1%




[image: image20.png]« 1% B

GB/T 6461—2002

84 0.25 %





               （9级）                                          （8级）[image: image21.png]a« nin B @® B =




[image: image22.png]« 2% B

GB/T 6461—2002

6% 1%





                 （7级）










（6级）
[image: image23.png]


[image: image24.png]« nix B

GB/T 6461—2002

5%

4%





               （5级）                                         （4级）
[image: image25.png]a« nBin B @® B =




[image: image26.png]« uin B

GB/T 6461—2002

28 25%





                 （3级）                                        （2级）
[image: image27.png]a« 2uin B @® B =









（1级）
