[image: image1.emf]
SMT作业指导书
	文件编号
	版本/修订
	发出部门
	生效日期
	页  码
	总页数

	CH-WI-008
	R01/01
	生产部
	2009年11月16日
	第7页
	共6页



	1.0 目的

对SMT车间的作业进行规范，清晰工序运作流程，对各工序作业内容进行明确，确保SMT作业有据可依，有章可循，产品质量满足客户要求及期望。
2.0 范围

适用于本工厂SMT生产全过程控制。
3.0 职责

3.1 PMC部：负责按接收到需求信息，评估SMT生产负荷能力，提供物料库存信息（杜绝欠料现象），安排SMT车间的生产进程，协助处理生产异常，跟催生产进度，确保按期按量完成交期。
3.2品质部：负责SMT生产的品质管理，制定检验标准，实施制程检验，协助分析不良原因，杜绝不合格品流入下工序。

3.3 PIE组：编制产品作业指导书，制定标准工时规范，协助对SMT作业进行技术指导，主导处理SMT制程异常分析。
3.4生产部SMT车间：按PMC部生产排期作业，掌控生产进度，严格依照作业指导书生产作业，完善产品品质，提升工作效率。
4.0 定义

4.1特殊工位：执锡工位、高压测试工位、高周波/超声工位、点焊操作工位；包括产品使用后或服务交付后才显现特性的作业工位皆属之。
5.0 作业内容

5.1 PMC部根据市场需求信息，评估生产负荷及物料仓存，对SMT车间下达生产任务；当自身SMT无法满足生产任务时，按《外发加工管理办法》执行外发生产任务。
5.2生产任务单下发后，SMT车间物料员根据生产任务单按《生产部物料员作业指引》领取相应的物料，将物料领回后，放在物料架上，对物料的数量、名称、对应的任务单号标注清楚。
5.3 SMT车间班组长在接到生产任务单后,根据所生产产品准备好相应的作业指导书等文件,对新进入的员工进行相应的生产知识培训。
5.4根据任务单上产品，SMT工程师/技术员对设备进行相应的编程。
5.5操作员在编程完成后，根据BOM单安装相应的物料，技术员/工程师对安装的物料进行复核，确保安装的物料无误。

5.6印刷
5.6.1点胶印刷
5.6.1.1物料员将来料装在纸箱的PCB板放置于防静电箱中，操作员初步检查PCB是否有变形、刮伤、断裂等现象并用静电毛刷将PCB上的板屑和灰尘刷掉。

5.6.1.2使用正确的钢网，先选板边定位孔定位，再选插件孔定位，最后选板边定位，注：定位要稳(即钢网不能有晃动现象)、准(即不可有偏移)、平(即钢网与印台相平)。

5.6.1.3技术员将调配并解冻好的红胶适量，用搅拌刀挑放于钢网上，用刮刀以45-60角度，以最轻力度刮干净钢网上的锡膏，速度约为30mm/sec。

红胶

解冻时间

搅拌时间

使用时间

回放冰柜条件

等待过炉时间

报废时间

5.6.1.4印刷完成后，操作员使用丙酮清洗钢网，做好钢网清洗记录。

5.6.1.5印刷好的PCB板红胶厚度为0.2mm，操作员将刷好的PCB板整齐插于静电插板上，以备贴片。
5.6.1.6印刷好的PCB板操作员必须每片检查确认，不能有溢胶、胶少、偏位、漏刷等现象发生，做好检查记录。

5.6.1.7印刷好的PCB板要在1小时内贴上零件过炉，以免推力不足，影响产品品质。
附件：红胶板推力标准

0603
0805
1206
2125
DONE
SOT
IC
0.8KG
1.0KG
1.2KG
1.5KG
2.0KG
2.0KG
2.5KG
5.6.2锡膏印刷
　　　5.6.2.1物料员将来料装在纸箱的PCB板放置于防静电箱中，操作员初步检查PCB是否有变形、刮伤、断裂等现象并用静电毛刷将PCB上的板屑和灰尘刷掉。。

　　　5.6.2.2使用正确的钢网，先选板边定位孔定位，再选插件孔定位，最后选板边定位，注：定位要稳(即钢网不能有晃动现象)、准(即不可有偏移)、平(即钢网与印台相平)。

      5.6.2.3技术员将调配并解冻好的锡膏搅拌3-5分钟适量，用搅拌刀挑放于钢网上，用刮刀以45-60角度，以最轻力度刮干净钢网上的锡膏，速度约为30mm/sec。（详细说明解冻，搅拌，使用时间，回冰柜时间，报废时间之要求
锡膏

解冻时间

搅拌时间

使用时间

回放冰柜条件

等待过炉时间

报废时间

千住
4H
3~5分钟
8H
超8H
1H
72H
 5.6.2.4印刷过程中，每印刷3-5片PCB板，用无尘纸将钢网擦拭一遍，密脚IC及BAG之PCB每印刷一片擦拭一遍。

      5.6.2.5印刷完成后操作员使用工业酒精洗钢网，做好清洗记录，锡膏厚度为制定钢网的厚度为准，操作员将印刷好的PCB板整齐插于静电插板上，以备贴片。

      5.6.2.6印刷出的PCB板操作员必须每片检查确认，不能刷少锡、刷偏、未刷锡膏及短路等现象发生，锡膏偏移是不可超过零件焊盘的15%，如实做好检查记录。
      5.6.2.7印刷好的PCB应在1小时内贴上零件过炉，以免锡膏干掉，影响产品品质。
5.7贴片
5.7.1贴片机是用来将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上的设备，元件送料器、基板(PCB)是固定的，贴片头(安装多个真空吸料嘴)在送料器与基板之间来回移动，将元件从送料器取出，经过对元件位置与方向的调整，然后贴放于基板上。
5.7.2操作员根据需生产BOM单备好所需物料，并将物料装置于Feeder上，再将Feeder放置于台车上，技术员协助进行并做技术指导。

5.7.3技术员调出所需生产机种程式，结合BOM单及其它相关资料对机台程式进行确认；操作员依据机台Feeder排列将对机台料站进行上料，并对其进行确认。
5.7.4在生产操作过程中，同一台机绝对不允许两人同时操作，机器处于运行状态时，禁止操作员打开安全门，禁止将手伸入机台。
5.7.5操作员换料时必须做好换料记录；操作员作业时必须进行防静电处理。
附件：不同元件吸料，放料，抛料时间

项目

01005

0402

0603

0805

1206

2125
DONE
SOT
SOP
吸料

18
18
18
18
18
20
20
20
80
放料

18
18
18
18
18
20
20
20
80
抛料

20
20
20
20
20
20
20
30
50
5.8首件试制
5.8.1操作员/技术员根据生产任务单、BOM单、样板按每一次批量生产前都必须制作首件的要求通过编程、装料、印刷、贴片制作2-3片首件。

5.8.2品质部IPQC依据生产任务单、BOM单、样板对制作的样板进行确认，将确认结果记录于首件确认报告内。
5.8.3首件符合要求的即可投入批量生产；首件不符合要求的，IPQC主导分析原因，解决异常，SMT工程师/技术员协助处理；异常解决后，重新制作首件，IPQC再次确认无误后，可投入批量生产。无法及时解决的首件异常必须及时知会相关部门转拉，尽量避免停拉。
5.8.4首件制作必须留下首件检验报告以及首件样板作为记录备查。
5.9炉前检验
5.9.1首件合格、产品批量生产后，过回流焊机前，SMT炉前检验人员依据《SMT零件判定标准》对产品外观等进行目视全检。
5.9.2针对上工序下来的产品主要外观检验现象分为：红胶制程不良现象有偏位、翻件、反向、侧立、胶丝、溢胶、漏刷等，锡膏制程不良现象有偏位、翻件、反向、侧立、连锡、漏刷等。
5.9.3如有不良品将其隔离放于不良品静电框内，不良品超过连续三个同位置点或 一个板上超过5个点（点“3%”）时，及时通知技术员对机器进行
调整,并把不良现象记录于LQC日报表。
        5.9.4炉前检验出的不良品交返修工位进行返修，返修好的产品再次交炉前检验人员再次检验，合格后方可流入下工序；无法返修的产品至于不良品静电框内，待报废处理。

         5.9.5炉前检验人员作业时，任何电子原件离开原包装时,必须放置于防静电盒内。
5.10过回流焊
　　5.10.1 产品流入回流焊时，技术员/工程师根据供应商提供锡膏、红胶温度曲线设定温度，并用炉温测试仪测量、确认炉温。
    5.10.2焊膏需经过以下几个阶段，溶剂挥发；助焊剂清除焊件表面的氧化物；焊膏的熔融、再流动以及焊膏的冷却、凝固。
　　     5.10.3回流焊的温度曲线分为预热区、保温区、回流区及冷却区：
       5.10.3.1预热区：预热区的目的是使PCB和元器件预热，达到平衡，同时除去焊膏中的水份、溶剂，以防焊膏发生塌落和焊料飞溅。升温速率要控制在适当范围内（过快会产生热冲击，如：引起多层陶瓷电容器开裂、造成焊料飞溅，使在整个PCB的非焊接区域形成焊料球以及焊料不足的焊点；过慢则助焊剂Flux活性作用），一般规定最大升温速率为4℃/sec，上升速率设定为1-3℃/sec，ECS的标准为低于3℃/sec。

　　　 5.10.3.2保温区：指从120℃升温至160℃的区域。主要目的是使PCB上各元件的温度趋于均匀，尽量减少温差，保证在达到再流温度之前焊料能完全干燥，到保温区结束时，焊盘、锡膏球及元件引脚上的氧化物应被除去，整个电路板的温度达到均衡。过程时间约60-120秒，根据焊料的性质有所差异。ECS的标准为：140-170℃，MAX120sec。

　　　 5.10.3.3回流区：这一区域里的加热器的温度设置得最高，焊接峰值温度视所用锡膏的不同而不同，一般推荐为锡膏的熔点温度加20-40℃。此时焊膏中的焊料开始熔化,再次呈流动状态，替代液态焊剂润湿焊盘和元器件。有时也将该区域分为两个区，即熔融区和再流区。理想的温度曲线是超过焊锡熔点的“尖端区”覆盖的面积最小且左右对称，一般情况下超过200℃的时间范围为30-40sec。ECS的标准为Peak Temp.:210-220℃，超过200℃的时间范围：40±3sec。
       5.10.3.4冷却区：用尽可能快的速度进行冷却，将有助于得到明亮的焊点并饱满的外形和低的接触角度。缓慢冷却会导致PAD的更多分解物进入锡中，产生灰暗毛糙的焊点，甚至引起沾锡不良和弱焊点结合力。降温速率一般为-4℃/sec以内，冷却至75℃左右即可，一般情况下都要用离子风扇进行强制冷却。
附件：有铅，无铅回流焊温度时间要求

项目

预热

升温

升温

回流

冷却

有铅

时间

温度

时间

温度

时间

温度

时间

温度

时间

温度

40~60
120
40~60
150
40~60
180
40~60
235
40~60
200
无铅

40~60
120
40~60
165
40~60
195
40~60
250
40~60
210
，红胶温度时间需求
项目

预热

升温

固化
固化

冷却

红胶

时间

温度

时间

温度

时间

温度

时间

温度

时间

温度

40~60
80
40~60
120
40~60
140
40~60
140
40~60
100
5.10.4生产前须确认炉温是否与操作说明规定之相符，换制程时须重新设定温度，并测量温度；在技
术员对回流焊的温度及轨道未设定和调试好之前，绝对不允许将PCB板过炉。
         5.10.5炉温测试参数记录在回流焊参数记录表上，要求每小时记录1次，换线同样记录。
     5.11炉后检验
         5.11.1过回流焊机后，SMT炉后检验人员依据《SMT零件判定标准》对产品外观等进行目视全检，检验记录在FQC报表内，保留检验记录。
5.11.2如有不良品将其隔离放于不良品静电框内，连续三个同位置点或 一个板上超过5个点（不良品超过“3%”）时  ，及时通知技术员对机器进行调
整,并把不良现象记录于FQC日报表。
         5.11.2炉后检验出的不良品交返修工位进行返修，返修好的产品再次交炉后检验人员再次检验，合格后方可流入下工序；无法返修的产品至于不良品静电框内，待报废处理。
5.12品质部IPQC人员依据相关产品的检验标准对SMT作业产品进行抽检，相关记录于IPQC报表内；连续三个同位置点或 一个板上超过5个点（不良品超过“3%”）时  ，及时通知相关人员协商解决问题，并按要求开出制程异常联络单，制订纠正预防措施。（建议增加P-CHAT 控制不良）
5.13生产结束作业
    5.13.1生产线上每一张订单完成后，需及时进行转线清尾作业，拉长及相关人员及时对生产线上剩余物料、不良品、辅料、作业文件等进行清理，确保相关物料、文件不被混料、误用等；相关物料及时退仓，保障下一订单的顺利进行。
    5.13.2 车间作业人员如实填写相关生产日报表必须规范，SMT物料员对生产产品及时进行入库作业，确保下工序生产顺利进行。
6.0 相关文件

TSUM-QP-021   《制程控制程序》

TSUM-QP-009   《标识和可追溯性控制程序》

TSUM-QP-010   《产品防护控制程序》
7.0 附件流程图
[image: image2.emf]SMT制程控制流程图：



OK





入　库





标识和隔离





OK，批量生产





OK





安装物料





炉后检验





贴 片





锡膏/红胶印刷





首检检验





编 程





领 料





生产计划





OK





NG





OK





NG





OK





NG





返 工


维 修





NG





NG





执锡维修





IPQC抽检





过回流焊





炉前检验





首件制作





OK








