[image: image9.png]5 www.5560p.com
bop BE¥3 XXGL






中国3000万经理人首选培训网站

标准零件加工工艺

1、目的：
有效地控制异常，提高效率，提高品质。

2、范围：
适用标准零件的加工。

3、职责：
无

4、定义：
无

5、内容：

5.1  油板(耐磨板)：(如图)


[image: image1.emf]○

宽方向

Z方向

长方向

 

5.1.1工艺路线：铣床组→磨床组→锯床→铣床组→磨床组→铣床组→热处理→磨床组→铣床组→品检；

5.1.2 铣床加工零件长宽方向的正四面体，单边留余量0.5mm；

5.1.3 磨床见光零件长宽方向的正四面体，加工直角后送铣床；

5.1.4 锯床加工零件Z方向的厚度，留余量1mm-2mm；

5.1.5 铣床用飞刀加工零件Z方向的厚度，留余量0.5mm-0.6mm；

5.1.6 送磨床加工Z方向的平面，留余量0.3mm-0.4mm；

5.1.7 铣床加工平头螺丝扩孔及杯头；

5.1.8 铣床倒角，去毛刺后送品检检测；

5.1.9 送热处理加硬，硬度 52℃±2°；

5.1.10 磨床精磨至图纸尺寸；

5.1.11 铣床加工油槽；

5.1.12 送品检检测；
5.2 压块(斜顶座耐磨板)；
5.2.1工艺路线：铣床组→磨床组→锯床→铣床组→磨床组→铣床组→品管组→热处理→磨床组→铣床组→品检
5.2.2 铣床加工零件长宽方向的正四面体，单边留余量0.5mm；

5.2.3 磨床见光零件长宽方向的正四面体，加工直角后送铣床；

5.2.4 锯床加工零件Z方向的厚度，留余量1mm-2mm；

5.2.5 铣床用飞刀加工零件Z方向的厚度，留余量0.5mm-0.6mm；

5.2.6 送磨床加工Z方向的平面，留余量0.3mm-0.4mm；

5.2.7 铣床加工螺丝底孔，并倒角攻牙；

5.2.8 品检检测后送热处理，HRC52℃±2°；

5.2.9 磨床精磨至图纸要求尺寸；

5.2.10 铣床加工油槽；

5.2.11送品检检测；
5.3 斜顶座：


[image: image2.emf]长方向

Z方向

宽方向

A

B


5.3.1工艺路线：磨床→铣床→磨床组→线切割→品检
5.3.2 磨床开料Z、宽方向的正四面体并精磨到图纸要求尺寸；

5.3.3 铣床开粗T形台阶，A、B尺寸留余量0.15mm-0.25mm；

5.3.4 磨床精磨T形台阶B尺寸，尺寸公差为±0.01mm；

5.3.5 磨床精磨A尺寸，尺寸公差为±0.02mm；

5.3.6 送慢走丝加工长方向的尺寸及导向槽，导向槽尺寸公差要求+0.015mm至+0.01mm；

5.3.7 送品检检测；
5.4 运输板： 

[image: image3.emf]长

方

向

Z方向

宽方向

○


5.4.1工艺路线：铣床组→磨床组→锯床→铣床组→磨床组→品检；

5.4.2 铣床开粗长宽方向的正四面体，长宽尺寸留余量0.4mm-0.5mm；

5.4.3 磨床加工长宽尺寸至要求尺寸，公差为±0.5mm；

5.4.4 送锯床加工Z方向的厚度，留余量1mm-1.5mm；

5.4.5 铣床加工Z方向的厚度，留余量0.3mm-0.4mm；

5.4.6 铣床加工螺丝扩孔和螺丝槽公差标准为-0.3mm至+0.1mm；

5.4.7 铣床倒C角；

5.4.8 送磨床精磨至图纸尺寸公差标准为±0.5mm；

5.4.9 送品检检测；

5.5 压线板：
5.5.1工艺路线：铣床组→磨床组→锯床→铣床组→磨床组→品管
5.5.2 铣床开粗长宽方向的正四面体，长宽尺寸留余量0.4mm-0.5mm；

5.5.3 磨床加工长宽尺寸至要求尺寸，公差为±0.5mm；

5.5.4 送锯床加工Z方向的厚度，留余量1mm-1.5mm；

5.5.5 铣床加工Z方向的厚度，留余量0.3mm-0.4mm；

5.5.6 铣床加工平头螺丝扩孔和平头螺丝杯头；

5.5.7 铣床倒C角；

5.5.8 送磨床精磨至图纸尺寸公差标准为±0.5mm；

5.5.9 送品检检测；

5.6 摆杆：

[image: image4.emf]长

方

向

宽方向

○

Z方向

R

R

A


5.6.1工艺路线：铣床组→磨床组→锯床→铣床组→磨床组→铣床组→品检
5.6.2 铣床加工长宽方向的正四面体，留余量0.4mm-0.5mm；

5.6.3 磨床加工至图纸尺寸，公差为长宽方向+0.03mm至+0.05mm；
5.6.4 锯床锯Z方向的厚度，留余量1mm-1.5mm,；

5.6.5 铣床加工Z方向的厚度，留余量0.3mm，并加工A尺寸，留余量0.2mm；

5.6.6 磨床精磨Z方向和A尺寸的厚度至图纸尺寸，公差±0.1mm；

5.6.7 铣床加工螺丝扩孔和螺丝杯头孔；

5.6.8 铣床用分度转盘加工图示R位置；

5.6.9 铣床将各部位倒角；

5.6.10送品检检测；

5.7 击杆导正块：

[image: image5.emf]Z方向

○

长

方

向

宽方向

A

斜面

B


5.7.1工艺路线：铣床组→磨床组→锯床→铣床组→磨床组→铣床组→品检
5.7.2 铣床开粗长宽方向的正四面体，留余量0.3mm-0.5mm；

5.7.3 磨床加工长宽方向的尺寸至图纸尺寸，公差为+0.00mm至+0.03mm；

5.7.4 锯床加工Z方向的厚度，留余量1mm至1.5mm；

5.7.5 铣床加工Z方向尺寸及A、B尺寸，留余量0.3mm；

5.7.6 铣床钻螺丝扩孔及螺丝杯头孔后加工斜面至图纸要求尺寸；

5.7.7 磨床加工Z方向尺寸及A尺寸，公差为±0.2mm，磨床精磨B尺寸，公差为±0.02mm； 

5.7.8 铣床倒角；

5.7.9 送品检检测；

5.8 急回击杆；

[image: image6.emf]长

方

向

宽方向

○

○

Z方向

斜面


5.8.1工艺路线；铣床组→磨床组→品检

5.8.2 铣床领精料；

5.8.3 铣床组钻螺丝扩孔及销钉孔并倒角；

5.8.4 铣床加工斜面至图纸尺寸，公差±0.2mm；

5.8.5 铣床倒角后送磨床；

5.8.6 磨床精磨宽尺寸，公差为±0.02mm；

5.8.7 送品检检测；
5.9 行位座

[image: image7.emf]长方向

宽

方

向

Z

方

向


5.9.1工艺路线：铣床组→磨床组→锯床→铣床组→磨床组→铣床组→磨床组→品检
5.9.2 铣床领精料并加工T槽各部位尺寸，留余量0.3mm；
5.9.3 磨床精磨T槽各位尺寸，公差见公差标准； 

5.9.4 锯床切断长方向的尺寸，留余量1mm-1.5mm；

5.9.5 铣床加工长度尺寸，留余量0.3mm-0.5mm；

5.9.6 磨床精磨长度尺寸，公差±0.1mm；

5.9.7 送铣床加工斜面、斜孔及镶件挂台槽，斜面留余量0.5mm-0.6mm，斜孔公差为+0.2mm至0.5mm，镶件挂台槽留余量0.2mm-0.3mm；

5.9.8 磨床精磨斜面，留余量0.3mm,精磨镶件挂台槽，公差见公差标准；

5.9.9 送品检检测；

5.10 铲基：

[image: image8.emf]长

方

向

宽方向

Z

方

向

A方向


5.10.1工艺路线：铣床组→磨床组→锯床→铣床组→磨床组→铣床组→磨床组→品检
5.10.2 铣床领精料；

5.10.3 铣床加工A及螺丝孔，A尺寸留余量0.3mm-0.5mm；
5.10.4 送磨床精磨A尺寸，公差为+0mm至+0.02mm；

5.10.5 锯床切断长度方向尺寸,留余量1mm-1.5mm；

5.10.6 铣床加工长度方向尺寸，留余量0.2mm-0.4mm；

5.10.7 磨床精磨长度尺寸，公差为-0.1mm至-0.3mm；

5.10.8 铣床粗加工斜面，留余量0.3mm；

5.10.9 磨床精磨斜面，留余量0.15mm钳工Fit模；

5.10.10 送品检检测；

6、相关文件：

6.1 标准图纸；

7、相关表格：

7.1 «零件加工控制表»；

7.2 «零件\铜公交接表»。
更多免费资料下载请进：http://www.55top.com


好好学习社区

[image: image9.png]_1162903112.vsd
�������

Z�����

�������

A�

B�


_1163247509.vsd
�

���

���

���

�������

���

Z�����

R�

R�

A�


_1163250213.vsd
�����

���

���

���

�������

���

���

Z�����


_1163330723.vsd
�������

�������

�

Z�����

A�����


_1163249666.vsd
Z�����

���

�������

�������

A�

�����

B�


_1163242626.vsd
�������

Z�����

�������

���

�


_1163244265.vsd
�������

�������

Z�����


_1162618943.vsd
����
�����

����
�����

����
�����

����
�����

����
�����

����
�����

���������

�����

�

��������
��

�

�

��������
���������

���

�������

Z�����

�������


