	文件名称:

烫金工作业指导书
	文件编号：QW-011
	版本/次：A/0

	
	文件页码：1/1
	制定部门：生产部

	
	制定日期：
	生效日期：


	文件名称：

注塑机上下模操作保养作业指导书
	文件编号：QW -003
	文件版本：A/0

	
	文件页码：1/1 
	制定部门：生产部

	
	制定日期：
	生效日期：



1、目的

规范烫金工作业，保证产品品质，使生产顺畅。

2、范围

适用于所有产品的烫金作业。

3、内容说明

3．1根据产品形状选择合适的胶头（滚烫或压烫）。
3．2打开电源开关，把烫金机温度设置在180℃—300℃之间。

3．3温度达到后，上升微调，打下下降开关，对准货品进行调位，位置OK后，固定夹具，用合适的烫金纸进行试烫。

3．4将烫好的产品进行自检是否跟订单要求一致，有无烧焦或掉金等现。

3．5自检合格的首件交IPQC确认，经IPQC确认合格签板后，戴上作业手套开始生产，每烫印10—15个产品后自检一次，避免不良品太多。

3．6工作完成后先关闭电热温度，待温度降低后再关闭电源，避免胶筒爆裂。

3．7清洁、整理好工位后方可下班。

4、注意事项：

  4．1生产过程中注意自检,发现不良及时改善。

  4．2注意安全生产，以免烫伤。

	修

订

记
录
	
	制订：
	日期：

	
	
	审核：
	日期：

	
	
	批准：
	日期：



